ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### SONLOKTM 3262

Анаэробный адгезив для резьбовых соединений

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SONLOK  3262 – анаэробный адгезив средне-высокой прочности, используемый для герметизации и фиксации резьбовых и цилиндрических соединений.

Характеризуется высокой теплостойкостью, вибростойкостью, водостойкостью, не подвержен влиянию ГСМ и большинства химических соединений. На 100% предохраняет соединения от коррозии и обеспечивает герметичность сразу после закручивания гайки. Стандартная фиксация обеспечивается уже при нанесении небольшого количества продукта. Герметичность соединения обеспечивается при полном заполнении монтажного зазора.

###### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SONLOK 3262 применяется для резьбовых соединений работающих в условиях напряженного режима. Используется для фиксации и герметизации соединений в коробках передач и редукторах, строительных и железнодорожных конструкциях. Имеет смазочный эффект.

Продукт создаёт прокладку, закрепляя и предотвращая произвольное ослабление соединения, заменяя часто используемые механические способы фиксации: пружинистые прокладки, шплинты, контргайки. Применим в 90% соединений гайка-болт.

###### ПРОЦЕСС ОТВЕРЖДЕНИЯ

Анаэробный адгезив полимеризуется (отвердевает) после прекращения контакта с воздухом (кислородом) в присутствии катализатора – металлической поверхности. Скорость полимеризации зависит от типа металла, из которого выполнено соединение, монтажного зазора, температуры окружающей среды и применения химического активатора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОТВЕРДЕВШЕГО ПРОДУКТА

Тип химического соединения				сложный эфир метакрилата

Цвет							красный

Вязкость (при 25 °С), мПа·с				1 800 (тиксотропный)

Удельный вес (при 25 °С), гр/см3			1.05

Максимальный диаметр резьбы / Зазор, мм		М36 / 0,2

Температура вспышки, ºС				>95

Содержание растворителей				не содержит

Срок годности при температуре 8-28°С в оригинальной упаковке	2 года

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРДЕВШЕГО ПРОДУКТА

Начальное время схватывания				10 – 20 минут

Время набора функциональной прочности		1 – 3 часа

Время набора полной прочности			24 часа

Прочность на сдвиг, Н/мм²				8  - 12

Момент страгивания, Нм				17 - 29

Момент отвинчивания, Нм				17 - 46

Диапазон рабочих температур				- 55 до 150ºС

#### СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

| Наименование химического вещества | Температура воздействия, ºС | Прочность соединения через определенное время, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 500 часов | 1000 часов |
| Ацетон | 22 | 100 | 90 |
| Этанол | 22 | 100 | 100 |
| Моторное масло | 125 | 100 | 100 |
| Бензин | 22 | 100 | 100 |
| Тормозная жидкость | 22 | 100 | 100 |
| Вода/гликоль | 87 | 90 | 80 |

УПАКОВКА

Пластиковый флакон 10 мл, 50 мл, 250 мл, 1 литр и 10 литров.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от загрязнений. Адгезив наносят на болт в достаточном количестве необходимом для заполнения резьбы

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Анаэробный адгезив SONLOK 3262 должен храниться в закрытых емкостях (в оригинальной упаковке) в сухом прохладном месте с температурой хранения от 8ºС до 28ºС.

Важное замечание: при многоразовом использовании оригинальных флаконов, заполнять их не более чем на 2/3 объема,  для обеспечения контакта продукта с кислородом. Не допускать попадания внутрь флакона металлических предметов или окалины.